物理システム工学科３年次「物性工学概論」第7回、2006.5.30配付資料(光電変換)

佐藤勝昭教官（副学長）専門分野：固体物理学

ホームページ：http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki/ E-mail: satokats@cc.tuat.ac.jp

# 第５回の復習

## さまざまな発光

### 励起方法による分類
フォトルミネセンス(PL)、カソードルミネセンス(CL)
エレクトロルミネセンス(EL)、注入型エレクトロルミネセンス(LED)

## 半導体ｐｎ接合

## 発光ダイオード

# LEDの原理

## ｐｎ接合を順バイアス

## 電子は、ｐ層に注入

## ホールはｎ層に注入

## 界面付近で再結合

# 第６回で学ぶこと

## 光電変換：光を電気に変える

## 光伝導(photoconductivity)

## 光電子放出(photoelectron emission)

## 光起電力効果(photovoltaic effect)

### 太陽電池

### フォトダイオード、フォトトランジスタ

- CCD, CMOS

# 光伝導

## 半導体において光照射により導電率が上がる効果

## 光によって生成されたキャリアが伝導に寄与

## 街灯の自動点灯用センサとして使用される。

## 光電流は必ずしも光強度に比例しない。真性半導体では光強度の２乗に比例

# 光伝導

## 光によってキャリア生成

## 電界によって移動する

## 再結合するまで伝導に寄与

## トラップ準位があると、キャリアはいったん捕捉され、熱的に解放されて再度伝導に寄与

# 街灯の自動点灯

## 夕方になると街灯がひとりでに点灯しますが、光導電素子を使って固体リレーを働かせ、電灯をオンオフしています

# 自動点灯するわけ

### 光を受けて抵抗が低くなるCdS光伝導センサーと固体リレーが接続されており、明るいときにはランプの回路が開くようにしておく。暗くなるとリレーの電流がoffになり、接点が閉じてランプが点灯する。

# スイッチとリレーでランプを点灯させる

## １）S1を押します（ON） 
２）操作コイルに電流iが流れ鉄心を磁化します。 
３）電磁力によって鉄片は鉄心に吸引されます。 
４）鉄片が鉄心に吸着されると、可動接点と固定接点が接触しランプが点灯します。 
５）S1をもどすと（OFF）操作コイルの電流がなくなり鉄片を吸着する力が消滅して、復帰バネの力で鉄片はもとの状態へもどります。 
６）鉄片がもとの状態にもどると接点部が離れ、ランプは消えます。

# http://www.omron.co.jp/ecb/magazine/p29.html

# 機械式リレーと固体リレー

## 機械式リレーは、電磁石の原理を応用している。リレーの入力側コイルに電流を流すと電磁石の原理により出力側機構が稼動し、出力側切替接点が切り替わり、出力信号の制御を行う。

## 固体リレーでは、可動部がなく、フォト・カプラと駆動回路、そしてトライアックまたはサイリスタの半導体スイッチから構成されている。

# 我が家は太陽光発電所

# 太陽電池について

## 太陽電池は光を電気に変える半導体の素子である。太陽光のエネルギーの10%程度を電気に変える。

## 太陽電池は乾電池や蓄電池と違って電気を貯める性質はない。光がないと全く発電しない。太陽光発電器というべきである。

## 太陽電池の出力は直流である。そのままでは、家庭用の電源（交流）として使えない。そのためインバータという仕掛けを使って交流に変換している。

# 光起電力の原理

## ｐｎ接合に光照射

## バンドギャップを超える光によって電子とホールが生成される

## 空間電荷領域の拡散電位差によって、電子はｎ層に拡散、ホールはｐ層に拡散

# 太陽電池の等価回路と特性

# 佐藤勝昭編著「応用物性」p.153

# 太陽光スペクトルと理論効率

## AM(Air mass) 1.0または1.5の太陽光のエネルギー密度スペクトル

# 太陽電池の材料

# シリコン系

# 単結晶シリコン: 材料高コスト, 比較的高効率

# 多結晶シリコン: 材料低コスト, 中効率

# 薄膜アモルファスシリコン: 省資源, 劣化が問題

# 薄膜多結晶シリコン: 省資源, 中効率

# 化合物系

# 単結晶GaAs: 超高効率, 高コスト, As含有→宇宙

# 薄膜多結晶CdTe: 高効率, 低コスト, Cd含有

# 薄膜多結晶CuInSe2系: 高効率, 低コスト

# 同じシリコンでも

| 分類 | 不純物濃度 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 金属級シリコン | 10-2 | （原料） |
| 太陽電池級シリコン | 10-6 * | 多結晶太陽電池 |
| 半導体級シリコン | <10-9 | ＬＳＩ, 単結晶太陽電池 |

# *Ti, Vについては10-9以下にする必要あり

# 金属級シリコンに含まれる主な不純物

# Al 1500-4000ppm,  B 40-80ppm,   P 20-50ppm

# Ti 160-250ppm,  V 80-200ppm

# Cr 50-200ppm,   Ni 30-90ppm,  Fe 2000-3000ppm

# フォトダイオード

# フォトダイオードの動作

## フォトダイオードは、通常、pn接合に逆バイアスを印加した状態で使用される。空乏層でキャリア生成、拡散電位差により分離。

## pinフォトダイオード:高速動作

## アバランシェ・ダイオード：電子雪崩現象で増倍。

# フォトダイオードの用途

## 光ファイバー通信：受信用光検出器

## 光ストレージ：光ピックアップ用光検出器

## 各種光センサー：自動ドア、リモコン、自動水栓等

## 計測用光検出器：赤外線計測

# フォトダイオード材料

## IV族

### Si（最もポピュラーなフォトダイオード材料）

### Ge(近赤外線)

## III-V族材料：例) GaInSbAs：光通信用

## II-VI族材料：例) CdHgTe：赤外線計測用

# 撮像デバイス

## 静止画像

## 動画像

## CCD　 (charge coupled device) の動作

## CMOS センサー

# CCDカメラの中身(Asca corpのHPより）

## http://aska-sg.net/popeye/009_20040225.html

# 第6回の問題

## 夜になると街灯が自動的に点灯する仕組みを説明せよ。

- 太陽電池に使うシリコンはＬＳＩに使うシリコンより純度が低くてよい訳は？

- pn接合が発光ダイオード（光源）にもフォトダイオード（光センサー）にもなる理由を考えよ。

# Text boxes

地上

# CCDとはcharge-coupled deviceの略語

# 光センサ部で発生した電荷(charge)を次々と転送する仕組みのこと

# 濱川・桑野：太陽エネルギー工学による

佐藤勝昭編著「応用物性」p.152

AMって？

中緯度地帯

赤道直下

AM1.5

AM1.0

空気層

Band diagram

-

-

-

-

+

+

+

+

空間電荷層

ｎ型

ｐ型

太陽光

上部電極

ここで

電子と

ホールを生成

－

＋

下部電極

p型シリコン

n型シリコン

反射防止

コーティング

CdS光導電セル

モリリカのHPより

トラップ

ホール

価電子帯

電子

伝導帯